## Slide 1
L1 COMP
1080
L2
L3
2116
L4
L5
1080
L6 SOLD
0.5 T
0.5 T
0.5 oz
1 oz
1 oz
1 oz
1 oz
0.5 oz
THIN CORE
P.S.R Coating
THIN CORE
PREPREG
COPPER
 0.06~0.07mm
 0.11~0.12mm
 0.17~0.18mm
7628HRC  0.19~0.20mm
0.5 Oz는 약 0.018mm 1 Oz는 약 0.035mm
Metrial Explain
A & P.Inc 제품설계팀
모델 :
업 체 : 그린전자
층 수 : 6 Layer
P C B 재 질 : FR-4
요 구 두 께 : 1.6 T
유 전 율 : 4.5(약)
작 성 일 : 2018,03,06
작 성 자 : 홍 성 준
TEST Layer
L2-L1, L2-L3,
L5-L4, L5-L6
Impedance Control : 50, 90, 100 (Ohm± 10%)
예 상 Thickness : 1.54 T
WIDTH WIDTH SPACE WIDTH SPACE
Ohm 50 90 100
TYPE Single Differential
0.1 0.11 0.2 0.09 0.25
0.145 0.12 0.15 0.1 0.18
0.1 0.11 0.2 0.09 0.25
단위: mm
주의사항 : L3, L4 그라운드 동박 Fill 처리 必
ㄴ 2116 pp 사용에 따른 층간 Void 위험 有